岩棉生产主要原材料

- 原材料化学成份（%）：The main raw material.

- 高炉铁渣Iron slag 。参考数据Reference data 。

| SiO2 | AL2O3 | CaO | MgO | Fe2O3 | FeO | K2O | Na2O | TiO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36.80 | 12.02 | 38.60 | 12.02 |  | 0.56 |  |  |  |

- 玄武岩basalt, 参考数据Reference data 。

| SiO2 | AL2O3 | CaO | MgO | Fe2O3 | FeO | K2O | Na2O | TiO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49.90 | 12.37 | 5.97 | 2.99 | 7.71 | 8.51 | 0.95 | 3.47 | 2.94 |

- 补助材料化学成份（%）：Grants raw materials.

- 白云石dolomite,参考数据Reference data 。

| SiO2 | AL2O3 | CaO | MgO | Fe2O3 | FeO | K2O | Na2O | TiO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.17 | 0.38 | 31.32 | 21.03 | 0.44 |  |  |  |  |

- 纯石灰岩 pure limestone.参考数据Reference data 。

| SiO2 | AL2O3 | CaO | MgO | Fe2O3 | FeO | K2O | Na2O | TiO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.70 | 0.68 | 54.54 | 0.59 |  |  |  |  |  |