制胶车间常配量具及原料计划

检测量具

Ph值试纸               1盒                   试管大中小各            5支

试管架                  1件                    量筒500mL   1000mL    各1支

球形容量瓶1000mL       2个                    洗耳球                  2只

试管刷                  3件                    金属秒表                1只

天平（500克）           1件                   10毫升滴管              2支

检测用盐酸500毫升      1瓶                    蒸馏水4升              2瓶

100Kg磅秤              1台                    500Kg磅秤              1台

玻璃棒                  1支

温度计300毫、500毫米（0℃-100℃）各1支

台秤：50kg              一台

地磅1000kg              一台

树脂胶主要原料(10吨树脂胶原材料)

苯酚2000kg     甲醛 5200kg        氢氧化钡或烧碱 310kg （100kg ）

尿素1300kg     硫酸 59kg          氨水100 kg（备用）

磷酸三钠150kg（清洗冲天炉和循环水池，每次加50kg,蒸煮24小时熔化炉底阀排放）

岩棉制品原材料

矿渣    粒度    60-100

玄武岩  粒度    40-60

石灰石  粒度    40-60

焦炭    粒度80-120（冶金焦、含炭量86﹪以上、热量7000大卡以上）

产品成形添加材料 （仅供参考）

1、憎水剂（有机硅憎水剂，可以直接混合在胶中）

国产的

进口瓦克

2、偶联剂KH-550（板结构性能加强）

胶配比：100kg胶配0.4kg偶联剂、4kg憎水剂

胶水比例：1:2.5~1:3.5

炉前操作工具：（仅供参考）

*、∅16流股口通孔钢钎长2米  3根 *、∅35钢钎长1.5米: 2根

*、∅25钢钎长0.6米          2根 *、大锤：16磅1把 10磅1把

*、斗车 3辆   *、钢铲  若干把  *、钢钎冷却水箱  半个铁皮油桶

*、耐火泥桶 半个铁皮油桶       *、铁水冷却盆700*500*150mm   1个